CONSOLIDACIÓN DE LA BASE DE LA SOLERA RIGIDA/FLEXIBLE CON METODO SOIL STABILIZATION.

PARTIDA PRESUPUESTARIA

INTERVENCION BAJO LA BASE DE LA SOLERA

Consolidación del terreno subyacente a la solera asentada mediante la tecnología SOIL STABILIZATIONTM de GEOSEC® o equivalente, mediante inyecciones directas de resina GEOSEC® de poliuretano expansivo bi-componente en la interfaz entre solera y base,. Caracterizada por las siguientes especificaciones técnicas: agente expansivo con agua sin alogenados, contenido en celdas cerradas (UNI EN ISO 4590): incluido entre 80 – 90%; densidad en libre expansión (UNI EN ISO 845-97): incluida entre 70 – 80 Kg/m³ (T=25°C); estabilidad dimensional de la espuma (UNI 8069-80): ≤1%; tiempo de fin expansión (T=25ºC): incluido entre 10-20 s.; incluye dos operarios; instalación y retirada del sistema de inyección, perforaciones en el terreno con un diámetro incluido entre 6 y 30 mm realizadas en la terreno mediante taladros manuales rotatorios con paso entre 0,5 – 1,5 m.

La partida incluye el suministro e instalación en obra de lanzas de inyección y de racores para la conexión de las lanzas al sistema de inyección, monitorización de levantamiento a través de sensores laser de precisión milimetrica.

Total area a tratar ________,00 m2

Euro __,00 /m² = (Euro _______/00 para metro cuadrado)

Duración de los trabajos: aproximadamente ___ días / noches

Descripción de detalle de los costes:

| Codice | Descrizione | u.m. | cantidad | importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. 001 | Dirección técnica de obra (ingeniero o geologo) (__ n. tecnicos) | días | __ | __,00 |
| 01. 002 | Mano de obra especializada(__ operarios) | Días | __ | __,00 |
| 01. 003 | Desplazamiento maquinaria e instalación medios de perforación | Importe para unidad | 1 | __,00 |
| 01. 004 | Sistema resina (auto expansiva) con alta densidad | Importe para unidad | ____ kg | __,00 |
| 01. 005 | Informe final | Importe para unidad | 1 | __,00 |
|  | TOTAL IMPORTE trabajos | A unidad |  | __,00 |